Инструкция по использованию сплава стоматологического ETERNA N02

производства  LEGOR GROUP S.p.A.  (Италия)

Используйте металлы для керамики  на основе кобальта, в точности следуйте инструкциям производителя. Температура разогрева печи составляется 950°С −1050°С

Плавление

Температура плавления   1.334 °C – 1.405 °C

Температура разливки 1.445  °С

При использовании различных способов плавления всегда добавляйте как минимум 50% нового сплава того же вида. Наилучший результат достигается при применении чистого метала. Использование керамических тиглей допускается только для данного кобальтового сплава без использования флюса. При плавлении с помощью горелки, используйте нейтральную зону( снижение) пламени; сплав готов к отливке, когда слитки расплавились и образовали гомогенную, текучую у массу. Допускается использовать станину для охлаждения до комнатной температуры. Следуйте такой же процедуре при использовании электрической или индукционной центрифуги. 	Финальная обработка и очистка. Использовать пескоструйный аппарат с абразивом в 120 −120 μm, далее работать согласно выработанной процедуре.

Сварка − мы рекомендуем использовать  ETERNA N12

Безопасность

1. Хромо-кобольтовые сплавы редко вызывает аллергические реакции. Мы рекомендуем провести контактный тест.

2. Убедитесь до начала установки протеза, присутствуют ли в ротовой полости  пациента другие имплантаты. Присутствие различных металлов может вызвать гальваноз.